行政院農業委員會-台南區農業改良場

DB棟倉庫屋頂改善工程施工規範
一、適用範圍：
本工程適用屋頂防水防熱處理工程之施工規範。
二、材料及使用要求：
1.製造供料廠商必須為ISO通過廠商並出具證明者。

2.業主得要求承包廠商一次交齊所有材料至施工指定地點。並附出廠證明。

3.所有材料之試驗証明，需審查合格後才可施工，審查不合格業主得要求承包商重新送審，而其中所衍生之一切責任、損失、工期，概由承包廠商負責。
三、施工材料：
1.底塗材料：滲透強化膠泥 
2.中塗材料：耐水化強化膠泥
3.面塗材料：矽晶真空微泡防熱面漆
4.補強材料：聚酯抗拉纖維
四、施工要求說明：
  1.女兒牆及內牆四週做洩水坡度約20cm寬。
2.鼓起附著不良打除修補。
3.工面全面清洗乾淨。
4.排水管檢修疏通。

5.底塗:滲透強化膠泥塗佈

6.中塗: 耐水化強化膠泥

7.補強材料：舖設聚酯抗拉纖維
8.面塗材料：矽晶真空微泡防熱面漆
五、注意事項：
1).屋頂工面清除工作必須確實，否則會造成附著不良。
2).女兒牆(欄杆)部份須一併整体施工。
3).落水孔須等防水加強施工後再確實裝入。
4).增建所產生的接縫(如牆腳)一定要用聚脂抗拉纖維加強處理，確保抗拉。   
  5).每道間隔塗佈時間不超過24hrs，若超過須在塗佈下一道之前用水全面沖洗施工面。

六.材料規範：
6.1、滲透強化膠泥

	試驗項目
	試驗方法
	試驗要求

	接著強度（kgf / cm2）
	參照ASTM C348-02
	30以上

	耐候試驗（QUV，168 hrs）
	ASTM G154-06 Cycle 1
	無龜裂、起泡現象

	耐濕氣性（168 H）
	CNS 8083(1992)
	無龜裂、起泡現象

	吸水率（﹪）（23℃,24H）
	CNS 3562(2000)
	15以下

	耐化學藥品性(168H)

	a.10﹪HC1
	CNS 4447(1992)
	無起泡現象

	b.10﹪NaOH
	
	無起泡現象

	撕裂強度(kgf /㎝)(無處理)
	CNS 8645(1988)
	15以上 

	撕裂強度(kgf /㎝)(-10℃)
	
	22以上

	加熱伸縮率（﹪）（70℃,168 hrs）
	
	-0.5以下


	CNS 2690
	ATCC NO.

	Aspergillus Niger
	6275

	Chaetomium G1obosum
	6205

	Myrothecium Verrucaria
	9095

	Penici11ium Citrinum
	9849

	Aspergi11us C1avatus
	1007


	樣品實際生長情形
	等級

	黴菌發育未達1/10
	甲級


6.2、耐水化強化膠泥
	試驗項目
	試驗方法
	試驗要求

	接著強度(kgf/cm2)
	參照ASTM C348-02
	20以上

	透水率(g/㎡．24hrs)
	ASTM E96－05 B法
	10以下

	耐候試驗(QUV,Cycle 1,1000hrs)
	ASTM G154-06
	無龜裂

	抗濕氣性(168hrs)
	CNS 8083(1992)
	塗面無龜裂、膨脹、
皺紋及光澤之變化

	耐酸性(10%HCl，168hrs)
	CNS 4447(1992)
	外觀無異狀

	耐鹼性(10%NaOH，168hrs)
	
	外觀無異狀

	抗拉強度(kgf/ cm2)

	a.無處理
	CNS 8645(1988)


	5以上

	b.加熱處理(70℃,168hrs)
	
	13以上

	c.鹼處理(飽和 Ca(OH)2,168hrs)
	
	3以上

	伸長率（%）

	a.無處理
	CNS 8645(1988)


	330以上

	b.加熱處理(70℃,168hrs)
	
	180以上

	c.鹼處理(飽和 Ca(OH)2,168hrs)
	
	390以上

	抗張積((kgf/ cm)
	CNS 8645(1988)
	40以上

	撕裂強度((kgf/ cm)(無處理)
	
	4以上

	加熱伸縮率(%)
	
	＋0.39以下

	伸長時之劣化試驗

	a.加熱劣化
	CNS 8645(1988)
	無裂紋及顯著之變化


6.3、矽晶真空微泡防熱面漆
	試驗項目
	試驗方法
	規格要求

	抗拉強度(kgf/cm2)(無處理)
	CNS 8645(1988)
	42以上

	伸長率(%)(無處理)
	
	220以上

	撕裂強度(kgf/cm)(無處理)
	
	10以上

	水蒸氣透過率(g/㎡‧hr)
	CNS 7093(1981)
	1以下

	接著強度(kgf/cm2)
	CNS 8083(1992)
	20以上

	耐候試驗(168小時)
	ASTM G53-96(註)
	外觀無異狀

	鹽水噴霧(5%NaC1,168小時)
	CNS 8886(2002)
	外觀無異狀

	耐磨耗試驗(g)
(CS-17,500g,500轉)
	CNS 10785(1984)
	0.050以下

	硬度(Type A/1 sec)
	CNS 3555(1999)
	75以上

	抗濕氣性(23℃,50%R.H.)(168小時)
	CNS 8083(1992)
	表面無起泡、龜裂

	吸水率(%)(24小時)
	CNS 3562(2000)
	5以下

	耐10%HCl溶液(168小時)
	CNS 4447(1992)
	外觀無起泡、龜裂

	耐10%NaOH溶液(168小時)
	
	外觀無起泡、龜裂


 註：耐侯試驗：313nm,UV：60℃/4hrs, Conden：50℃/4hrs
   試驗結果：
  1.使用黴菌種類
	ASTM G21
	ATCC NO.

	黑黴Aspergillus Niger
	9642

	四松青黴 Penicillium Pinophilum
	11797

	球毛殼Chaetomium Globosum
	6205

	綠黏帚黴Gliocladium Virens
	9645

	出芽短梗黴Aureobasidium pullulans
	15233


**培養時間：28天
2.黴菌在樣品上生長狀況及 ASTM G21的等級
	項目
	樣品生長情形
	等級

	ASTM G21
	無黴菌生長
	０


6.4聚酯抗拉纖維
	試驗項目
	試驗方法
	規格要求

	抗拉強度(N/5cm)
	DIN 53857(1979)

Part 2
	縱向 40以上

	
	
	橫向 35以上

	伸長率(%)
	
	縱向  9以上

	
	
	橫向 10以上

	撕裂強度(N)
	DIN 53859(1977)

( Part 5,V=100mm/min)
	縱向 35以上

	
	
	橫向 37以上

	耐鹼性(飽和Ca(OH)2,23±2℃,168hrs)

	a.抗拉強度變化率(%)
	DIN 53857(1979)

Part 2
	縱向 –25以下

	
	
	橫向 –6以下

	b.伸長率變化率(%)
	
	縱向 +20以下

	
	
	橫向 –35以下

	c.撕裂強度變化率(%)
	DIN 53859(1977)

( Part 5,V=100mm/min)


	縱向 –25下

	
	
	橫向 –20以下








PAGE  
1

