行政院農業委員會-台南區農業改良場

屋頂烤漆板防水施工規範

一、適用範圍：

本工程適用屋頂防水防熱處理工程之施工規範。

二、材料及使用要求：

1.製造供料廠商必須為ISO通過廠商並出具證明者。

2.業主得要求承包廠商一次交齊所有材料至施工指定地點。並附出廠證明。

3.所有材料之試驗証明，需審查合格後才可施工，審查不合格業主得要求承包商重新送審，而其中所衍生之一切責任、損失、工期，概由承包廠商負責。

三、施工材料：

1.不銹鋼材料：sus304 t=0.4mm

2.面漆材料：耐熱防熱面漆

3.烤漆板釘孔和交接處抹塗材料：銹斑固化劑、抗裂防水膠

四、施工要求說明：

1.烤漆板工面高壓清潔完全

2.工面全面清洗乾淨。

3.排水管檢修疏通。

五.材料規範：

5.1、抗裂防水膠試驗檢測(SGS)

| 試驗項目 | 試驗方法 | 試驗要求 |
| --- | --- | --- |
| 接著強度(kgf/cm2) | CNS8083(1992) | 15以上 |
| 防水度(1kgf/cm2．30 min) | CNs10144(1983) | 表面無滲漏 |
| 耐候試驗(QUV,720hrs) | ASTM G53-96 Cycle1 | 表面無龜裂 |
| 抗拉強度(kgf/ cm2) | ASTM-D412-06a | 33以上 |
| 伸長率(%) |  | 17以上 |
| 加熱試驗(70℃,168 hurs) |  |  |
| a.抗拉強度(kgf/ cm2) | ASTM D573-04 | 39以上 |
| b.伸長率(%) |  | 33以上 |
| c.撕裂強度((kgf/ cm) |  | 17以上 |
| 耐化學藥品(室溫168 hrs) |  |  |
| - 耐酸性(10% HCl) 抗拉強度(kgf/cm2) 伸長率（%） | ASTM D543-06 | 36以上 |
| - 耐鹼性(10%NaOH) 抗拉強度(kgf/cm2) 伸長率（%） |  | 38以上 |
| 加熱伸縮率(%)(70℃168hrs) | ASTM D1204-08 | -1以下 |

5.2、耐候防熱面漆試驗檢測(SGS)

| 試驗項目 | 試驗方法 | 規格要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐候性(QUV,1000小時) | ASTM G154-12a | 無龜裂、剝離等現象 |
| 熱傳導率(W/m.K)(平均溫度30℃) | ASTM C518-10 | 0.034614 |
| TSR(總日光反射率)(％)(300 ~ 2500nm) | 參照JIS R3106(1998) | 86.26 |
| 附著性(1mm) | CNS 10757(10757) | 10(無現象) |
| 耐熱性(140℃,24小時) |  | 無起泡、膨脹、剝離等現象 |
| 甲醛 | 參考ISO 17226-1方法,以高效液相層析儀/二極體陣列偵測器檢測(ppm) | MDL-3(n.d) |
| EN-71 PART3 重金屬含量 | --- | --- |
| 砷(Aa) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-1(n.d) |
| 鋇(Ba) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-1 (n.d) |
| 鉻(Cr) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-1 (n.d) |
| 硒(Se) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-2 (n.d) |
| 銻(Sb) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-2(n.d) |
| 鎘(Cd) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-1 (n.d) |
| 汞(Hg) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-2 (n.d) |
| 鉛(Pb) | 參考歐洲玩具標準EN 71PART 3，用感應藕合電漿原子發射光譜儀做分析(ppm) | MDL-1 (n.d) |